## Slide 1: Capítulo 5
Caracterización de Sistemas Particulados Sólido - Fluido

## Slide 2: 5.1. Caracterización de sólidos granulares
Propiedades primarias
Son las propiedades de la partícula sólida por sí misma, y que se pueden medir con independencia del entorno.
Ejemplos:
- densidad () - área superficial
- tamaño (d) - dureza
- forma - porosidad
- volumen - conductividad térmica
etc.

## Slide 3
Propiedades secundarias
Reflejan el comportamiento o disposición de una partícula respecto al entorno en que se encuentra.
Ejemplos:
- velocidad de sedimentación (o de caída libre)
- porosidad agregada
- densidad efectiva o aparente (de un conjunto particulado)
conductividad térmica efectiva (de un conjunto particulado)
etc.

## Slide 4: ¿De dónde proviene la masa granular?
Molienda
Cristalización
Granos
Comportamiento de un conjunto de partículas
Las partículas pueden ser diferentes
tratamiento estadístico

## Slide 5
En una masa granular las partículas tienen
 tamaño
 forma
 densidad
Se supondrá que la única propiedad que varía es el tamaño y que las otras propiedades son uniformes excepto en cuanto dependen del tamaño.
Una excepción: molienda puede producir una “distribución” de densidad

## Slide 6: ¿Cómo medir el tamaño de una partícula?
Depende de la forma
El tamaño de una esfera se mide por su diámetro.
Para partículas no esféricas, la definición de tamaño requiere de una definición de la forma:
- definición de tamaño
- factor de forma

## Slide 7: Definiciones de tamaño
dv: diámetro de una esfera de igual volumen que la partícula
ds: diámetro de una esfera de igual área superficial que la partícula
dsv: diámetro de una esfera de igual “superficie específica” que la partícula
[5.1.1]
dh : diámetro de la esfera de igual velocidad de sedimentación que la partícula (“diámetro hidrodinámico”)

## Slide 8: Definiciones de factor de forma
Esfericidad ()
Se demuestra que:
donde a`: superficie específica de la partícula
[5.1.3]
[5.1.2]
dv: diámetro de una esfera de igual volumen que la partícula

## Slide 9
Factor de forma de McNown (SF)
Se pone la partícula en un sistema de ejes ortogonales, de forma que a > b > c

## Slide 10
Factor de forma de Heywood (k)
Sea d: diámetro de un círculo de igual área que la mayor sección transversal de la partícula.
Se define k: k·d3 = V (volumen de la partícula)
Se cumple que:
[5.1.6]
[5.1.5]

## Slide 11: Medición del tamaño
Medición directa
(con regla, pie de metro o microscopio con reticulado). Es un método laborioso y poco práctico.
Métodos de sedimentación
(miden la velocidad de sedimentación, de la cual se deduce el tamaño).
Tamizado
es lo más común, pero mide distribución de tamaños (un histograma)
Se hace pasar la muestra a través de una serie de mallas de abertura decreciente, de modo que la muestra se clasifica en varios intervalos, que atraviesan un tamiz y quedan retenidos en el siguiente. Se pesa el material retenido entre cada 2 mallas.

## Slide 12: Se utiliza comúnmente:
Tamizado d  37 m
Microscopía d  0,8 m
Sedimentación d  2 m
Sedimentación centrífuga d  0,01 m

## Slide 13
La abertura de malla es el espacio entre alambres.
Las aberturas de malla están normalizadas.
Las mallas se designan por un número que representa el número de aberturas por pulgada lineal.
“malla 10”  abertura = 0,1 pulg - diámetro alambre
Las aberturas sucesivas van en razón geométrica ( ), pero también se usan espaciadas según √2 .
Tamizado

## Slide 14
Tabla con aperturas de malla normalizadas según Tyler (mallas Tyler)

## Slide 15: Interpretación del tamizado
Cada fracción separada por tamizado está formada por partículas cuyo tamaño es igual al promedio de las aberturas de malla que encierran el intervalo. Como la aberturas van en razón geométrica, se acostumbra usar el promedio geométrico:
diámetro de tamizado
di : abertura de malla
(se puede usar el promedio aritmético sin gran error si los tamices son cercanos)
[5.1.7]

## Slide 16: 5.2.- Distribuciones de frecuencia de tamaños
Distribución estadística de tamaños en una población particulada (granulometría)
Se habrá definido un método de medición de tamaño.
Se supondrá que se conocen los coeficientes kv y ks definidos por:
Volumen = kv·d3 [5.2.1]
Área superficial = ks·d2 [5.2.2]

## Slide 17: Distribución de frecuencia f(d)
Si δd es un diferencial del tamaño d, f(d)δd es la fracción de la población cuyo tamaño está comprendido entre d y (d + δd).
[5.2.3]
Histograma de frecuencia
Por definición:

## Slide 18
En términos discretos, si los tamaños presentes en la población se dividen en n intervalos separados por (n-1) valores:
d0, d1, ...., dn,
xi es la fracción de la población cuyo tamaño está comprendido entre di-1 y di
[5.2.4]
Análogamente:

## Slide 19: Distribución acumulativa F
F(d) es la fracción de la población cuyo tamaño es ≤d
F’(d) es la fracción de la población cuyo tamaño es ≥ d
Notar que: F(d) + F’(d) = 1

## Slide 20
En términos discretos:

## Slide 21
Interpretaciones de la expresión “fracción de la población”
d = 1 m
d = 3 m
Fracción de esferas rojas ?
En numero: 2/8 = 0.25
En área: 0.75
En volumen: 0.9

## Slide 22: Interpretaciones de la expresión “fracción de la población”
fNi: fracción del número de partículas de tamaño entre di y di+1 (para funciones continuas)
xNi: fracción de la población cuyo tamaño está comprendido entre di-1 y di (para funciones discretas)
Otras interpretaciones útiles:
fS: fracción del área superficial total de partículas que corresponde a partículas cuyo tamaño cumple cierta condición, por ejemplo cierto tamaño (fS, FS, xS)
fV: fracción del volumen total de partículas que corresponde a partículas cuyo tamaño cumple cierta condición (fV, FV, xV)

## Slide 23: Transformación de funciones de distribución
Ejemplo: Obtener fS a partir de fN
N: número total de partículas de la población
Para una partícula de tamaño d:
  Su área superficial es ksd2
  Su volumen es kvd3
(ks, kv dependen de la forma; los
supondremos ctes.)
fN(d)·δd = fracción de partículas de tamaño entre d y (d+d)
fN(d)·δd·N = Nº de partículas de tamaño entre d y (d + δd)

## Slide 24
ks·d2·fN·δd·N = área superficial correspondiente a partículas de tamaño entre d y (d+d)
área superficial total de la población

## Slide 25
Otras transformaciones se formulan en forma similar.
Area de una partícula de diámetro di: ksdi2
Número de partículas de diámetro di: XNiN
Area superficial correspondiente a di: XNiN ksdi2
Area superficial total:

## Slide 26: 5.3. Promedio de una distribución estadística
Sea g(d) una función cualquiera.
El promedio de g es:
En particular, si g(d) = d:
Habrá distintos promedios, según la interpretación que se asigne a f(d).

## Slide 27: En forma discreta:
[5.3.2]

## Slide 28: Diferentes diámetros promedio

## Slide 29
Es conveniente transformar las definiciones de tamaño en función de la fracción másica:
Donde Xi representa la fracción másica
Se prefiere estas definiciones ya que la
fracción másica es el dato mas utilizado

## Slide 30: Ejemplo: resultados de tamizado
Por tamizado se obtiene las
fracciones másicas!!!

## Slide 31: Ejemplo: resultados de tamizado

## Slide 32: Tamaño mínimo y máximo para distribuciones discretas
Suele ocurrir en un tamizado que queda material retenido en la malla de máxima abertura (malla “n” ). Para asignarle un tamaño, puede suponerse que ese material atravesó la malla siguiente en la progresión geométrica utilizada.
Casi siempre hay material que atraviesa la malla “0” (los “finos”) . Para este caso, se ha encontrado empíricamente que se puede extrapolar cuando el material es producto de una molienda.

## Slide 33: Ejemplo: Se ha hecho un análisis granulométrico del producto de la molienda de ilmenita. Completar por extrapolación la distribución de tamaños bajo 200 mallas.
No tiene una tendencia lógica

## Slide 34: Solución
Los datos se han representado en un gráfico bilogarítmico (círculos). Los cuatro puntos de menores diámetros definen una línea recta. En la extrapolación de esa recta se lee la fracción másica a intervalos de √2 de los diámetros, siguiendo la misma secuencia de los puntos experimentales. Las lecturas se señalan como ‘x’ en el gráfico.

## Slide 35
La extrapolación continúa hasta obtener la fracción másica 0,057 que corresponde al intervalo bajo 200 mallas. Arbitrariamente se ha truncado la última fracción para alcanzar el total exacto.
Valor forzado
para que de la
fracción que se
necesita
Directo del grafico

## Slide 36: 5.4 Distribuciones analíticas
Distribución normal o gaussiana
En general las distribuciones de tamaño no son gaussianas: no son simétricas, y no existen tamaños negativos

## Slide 38: Distribución log-normal

## Slide 39
En la práctica, se grafica log d vs. F; si da una línea recta, la muestra sigue distribución log-normal. Se lee d50 y d84,1 y se calcula los parámetros estadísticos.
Ejemplo:
        F: Nº partículas de tamaño menor que d

## Slide 40: Distribución Rosin-Rammler
Es una distribución empírica. Suele ser apropiada para carbón triturado.
dR y n son los parámetros de la distribución.

## Slide 41: Distribución de Harris