EXAMEN

CIENCIA DE LOS MATERIALES

12 de julio, 2010,  9:00h

Prof. Aquiles Sepúlveda

Tiempo: 150 minutos.

Pregunta 1.

a.	Discuta la estructura electrónica, el tipo de enlace y las propiedades de los elementos del Grupo 5A (columna) de la Tabla Periódica: C(Z=6), Si(Z=14), Ge=(Z=32), Sn(Z=50) y Pb (Z=82).

b.	¿Por qué los elementos electronegativos puros no siempre forman un cristal 3D? En el caso de formarse un cristal, ¿qué tipo de enlace y propiedades tiene este material? Establezca relaciones estructura-propiedades y mencione ejemplos.

- Discuta el tema: polietileno. (Pistas: Estructura electrónica de los elementos participantes, electronegatividad, enlaces, estructura cristalina y propiedades).

Pregunta 2.

a. 	¿De qué factores físicos generales depende la estructura cristalina de un sólido? Ilustre cada factor con un ejemplo.

b.	¿Por qué la mayor parte de los metales puros cristalizan como cristales Cúbico Centrados en las Caras (CCC) o Hexagonales Compactos (HC)?. ¿Por qué algunos metales puros no cristalizan como cristales CCC o HC?

c.	Suponga que se tiene un cristal Cúbico Centrado en el Cuerpo con R= 1 ºA. Sobre polvos de dicho cristal incide un haz de rayos X con  = 1,5 ºA. ¿Cuánto vale el ángulo que subtiende el primer cono de difracción?; para mayor claridad y compromiso, haga un dibujo de su solución.

d. 		¿Cuál es la aplicación de la técnica de difracción de rayos X denominada técnica de Laue? ¿Qué aspectos de la respectiva imagen de difracción son muy relevantes para interpretar el diagrama obtenido?

Pregunta 3.

a.   	Físicamente, ¿qué se entiende por equilibrio químico, qué factores influyen y cómo se expresa? ¿En qué consiste el equilibrio estable y el equilibrio metaestable?

b y c.	Se tiene un cristal de Cu puro a 900 ºC, que es enfriado a una velocidad U hasta la temperatura ambiente. Discuta el efecto de la velocidad U sobre la concentración de vacancias real, CV, que se obtiene, finalmente, a temperatura ambiente.

- Explique qué entiende por compuesto estequeométrico y por  solución sólida de inserción. ¿Bajo qué condiciones se da uno u otro? Menciones ejemplos.

Pregunta 4.

a 	Considere el diagrama Al-Cu adjunto y una composición Al-4,5%p.Cu (un duraluminio). Note que la fase  de la transformación eutéctica correspondiente,  es un compuesto de fórmula CuAl2. Suponga que la aleación es enfriada desde los 520 ºC hasta la temperatura ambiente. (1/2)

a1.	Si la aleación es enfriada lentamente (bajo condiciones de equilibrio), especifique las fases presentes a temperatura ambiente y calcule la fracción en peso de tales fases.

a2.	Si la aleación es enfriada rápidamente (templada) especifique las fases presentes a temperatura ambiente y la fracción en peso de tales fases.

b. 	En un duraluminio Al-4,5%p.Cu, ¿qué microestructuras y propiedades mecánicas se obtienen como resultado, por una parte, de un temple y, por otra, de un temple y envejecimiento? ¿Qué interés tecnológico tiene cada una de las microestructuras    así obtenidas? (1/2)

Pregunta 5.

a.	Discuta el tema: fracción de electrones de valencia que efectivamente conducen en un metal.

b.	En el modelo de bandas (o zonas), cómo se visualiza la conductividad electrónica de los siguientes elementos: Cu, Ca, Al, C, Si y Ge?

c.	Explique el mecanismo de conductividad eléctrica en un semiconductor basado en Ge y dopado con fósforo (valencia 5). ¿Qué ventaja tecnológica tiene este material, como semiconductor, en relación con el Si puro?

DATOS:

Pesos atómicos [g/mol].

H: 1,008;	C: 12,011;	Al: 26,98;	Si: 28,09;	Fe: 55,85	Cu: 63,54;

Ge: 72,59	Sn: 118,69	 Pb: 207,19