CL 5

Ciencia de los Materiales

03 de noviembre, 2010; 100 minutos

NO OLVIDE: poner su nombre a cada pregunta, escribir con suficiente buena letra y hacer explícitas las unidades.

Pregunta 1 (20%)

Explique qué entiende por:

-	diagrama de fases al equilibrio

-	fases, discutiendo su concepto de continuidad

-	grados de libertad de un diagrama de fases. Identifíquelos y cuéntelos.

-	diagrama de enfriamiento continuo

Pregunta 2 (20%)

Considere el diagrama Ge-Si de la Figura 1 y responda las siguientes preguntas de teoría:

- ¿Por qué es razonable que el diagrama de equilibrio Ge-Si presente solubilidad total al estado sólido?

- ¿Por qué es razonable que este diagrama sea válido para un amplio rango de presiones?

c y d)  Considere el punto de coordenadas (W0 , T0) marcado con una cruz sobre el diagrama de equilibrio Ge-Si . Fundamente el procedimiento para determinar, suponiendo condiciones de equilibrio:

c)	La composición de las fases presentes

d) 	La fracción de las fases presentes

(Las preguntas c y d se refieren a la justificación del procedimiento a aplicar.)

Pregunta 3 (60%)

Considere el diagrama Pb-Sn de la Figura 2 y condiciones de equilibrio.

- Se tiene una aleación de composición Wo= Pb-20%p.Sn, la cual es enfriada desde los 350 ºC hasta la temperatura ambiente, bajo condiciones de equilibrio. (2/3)

a1) 	Represente gráficamente la evolución de la composición fracción de cada una de las fases las fases presente en función de la temperatura.

a2)	Represente gráficamente la evolución de la fracción de las fases presentes en función de la temperatura. Para mejorar la precisión de su representación, calcule las fracciones de fases presentes a 50ºC, 100ºC y (TS+TL)/2, donde TS y TL corresponden a las temperaturas de solidus y de liquidus, respectivamente.

a3)	Represente un diagrama de enfriamiento continuo razonable (Temperatura vs tiempo) ilustrando las estructuras metalográfica representativas de los cambios que se producen en función de la temperatura. Justifique los cambios de pendiente representados.

- Para una temperatura de 200 ºC, dibuje un gráfico de fracción de cada una de las fases presentes en función de la composición de la aleación, Wo. Haga explícitas las ecuaciones que describen cada tramo de la o las curvas dibujadas y el rango Wo en que es aplicable cada ecuación. (1/3)

Fig. 1 Diagrama de fases al equilibrio Ge-Si.

Fig. 2  Diagrama de fases al equilibrio Pb-Sn.