Guía de Laboratorio Parte 1

Flotación de Minerales

MI52E

Primavera 2010

Profesor: 	Willy Kracht

Auxiliar: 	Danilo Hernandez

# Introducción

Esta actividad comprende la realización de pruebas de flotación primaria a escala de laboratorio, para estudiar el efecto de distintas variables operacionales en la flotación de un mineral sulfurado de cobre y luego generar datos de entrada para el software de modelamiento de flotación JKSimFloat. En una primera etapa se considera la realización de pruebas cinéticas con el fin de determinar las condiciones óptimas de flotación, con las cuales, en una segunda etapa, se generará la optimización económica de una planta.

# Organización

Para un mejor aprovechamiento de las instalaciones disponibles, el curso se dividirá en  grupos de 3 integrantes cada uno. Todos los grupos estudiarán la misma variable en el laboratorio. Los resultados obtenidos serán utilizados como datos de entrada para el modelo de planta.

# Realización de pruebas cinéticas.

El objetivo de esta primera etapa es realizar pruebas cinéticas para generar datos de entrada al software JKSimFloat. La variable a estudiar es:

- Flujo de aire alimentado (Qg)

Cada grupo deberá realizar sus pruebas de flotación con las condiciones indicadas en la Tabla 1 y cambiando sólo la variable Qg según los rangos indicados en la Tabla 2.

Tabla 1 Condiciones base para pruebas de flotación.

| Variables | Condición base |
| --- | --- |
| pH | 10 |
| Xantato (colector), g/t | 30 |
| MIBC (expumante), ppm | 20 |
| Velocidad de Agitación, rpm | 2100 |
| Tiempo de molienda (granulometría) | 9 min 40 seg |
| Tiempo de Acondicionamiento | 5 min |
| Tiempo de Flotación | 24 min |

Tabla 2 Rangos y valores de variable de estudio

| Variable | Rango |
| --- | --- |
| Qg (nominal), l/min | 5; 7 |

Las pruebas se realizarán en una celda de flotación Denver de 2 litros, adaptada para ser utilizada con aire forzado. Los valores de flujo de aire (Qg) en las tablas corresponden a valores nominales y deben ser transformados a valores reales previa calibración del rotámetro (medidor de flujo).

Los resultados de cada prueba serán evaluados de acuerdo a los parámetros metalúrgicos de recuperación y ley de concentrado.

Procedimiento para realizar la Flotación Cinética

Para realizar las pruebas de flotación primaria (rougher) se deberá considerar las siguientes observaciones generales:

- El mineral disponible se encuentra 100% -6#, por lo que antes de la flotación primaria se debe moler el mineral en molino de barras por el tiempo indicado. La molienda se debe realizar a un Cp de 70% y la descarga del molino debe hacerse de modo tal que no se exceda el volumen de la celda, considerado el mecanismo de agitación.

- Para preparar los reactivos deberá utilizar una balanza de precisión, en el caso del Xantato, y una micropipeta en el caso del MIBC (densidad 0,808 g/cm3). Las dosis de reactivos son nominales y pueden variar al prepararlos. Al informar resultados se deberán considerar los valores reales y no los nominales que aparecen en esta guía.

- Después de traspasar completamente el producto de molienda a la celda de flotación, inicie la agitación de la pulpa a la velocidad definida. Lleve la pulpa a un nivel adecuado para el acondicionamiento, aproximadamente 1,0 cm bajo el nivel de rebalse.

- Mida el pH natural de la pulpa y, si corresponde, agregue lechada de cal para obtener el pH de la prueba.

- Una vez alcanzado el pH de operación, retire el pH-metro y agregue los reactivos (colector y espumante). Acondicione por 5 minutos. De estos 5 minutos, los primeros 4 sin aire y el último minuto con un flujo mínimo regulado con el rotámetro. Asegúrese de tener en posición la bandeja para recoger el concentrado.

- Al completar el tiempo de acondicionamiento, regule lentamente el flujo de aire hasta el valor indicado. Si es necesario, agregue agua con el mismo pH de la pulpa y concentración de espumante, de manera de alcanzar un nivel que permita la correcta descarga de espuma mineralizada (concentrado) hacia la bandeja.

- Se debe preparar varias bandejas de colección de concentrado para así recoger el producto a distintos intervalos de tiempo. Los tiempos a considerar son: 0-1, 1-2, 2-4, 4-8, 8-16, 16-24 minutos.

- Durante el transcurso de la flotación, la remoción de concentrado debe ser apoyada por un paleteo sistemático. El nivel de pulpa debe ser mantenido agregando agua de reposición, la mínima necesaria y al mismo pH y concentración de espumante que la pulpa.

- Terminado el tiempo de flotación, detenga primero el flujo de aire y luego la agitación. Finalmente, limpie adecuadamente el labio de la celda y proceda a filtrar, secar, pesar y preparar para análisis químico tanto el concentrado como el relave (producto que permanece en la celda). Asegúrese de identificar correctamente cada muestra.

Las muestras de concentrado y relave se analizarán por Cu. Con los datos experimentales deberá determinar los parámetros cinéticos de la flotación cinética. Para la determinación de estos parámetros se considerará tanto el modelo cinético simple de primer orden como el modelo de Klimpel. Los alumnos deberán conciliar la información generada usando las herramientas vistas en clases y con ella realizar sus cálculos. Para ello deberán preparar una muestra de alimentación a partir de un paquete de mineral fresco. Esto permitirá determinar los parámetros cinéticos (K y R∞), los cuales se utilizan para dimensionar plantas industriales y serán fundamentales en el modelamiento de la planta.

Las muestras de concentrado, relave y alimentación deberán ser entregadas en el Laboratorio de Procesamiento de Minerales antes del día viernes 24 de septiembre a las 12:00 hrs (medio día).

Se deberá presentar un informe de avance con todos los parámetros requeridos para trabajar con JKSimFloat. Fecha: 22 de octubre hasta las 11:59 pm (vía u-cursos).

# Cinética de Recuperación de Agua

Durante la realización de cada cinética de flotación se determina la masa de agua recuperada en cada bandeja de concentrado y contenida en la celda de flotación. El modelo cinético de recuperación de agua que ajusta los datos experimentales queda a criterio del alumno.

# Procedimiento para determinar recuperación de agua

Para determinar la masa de agua recuperada en el concentrado y contenida en la celda de flotación se debe emplear el siguiente procedimiento:

- Pesar cada bandeja de recolección de concentrado vacía y seca.

- Asegurarse de utilizar sólo el agua necesaria para mantener el nivel dentro de la celda durante la flotación. Utilizar una mínima cantidad para lavar el labio de la celda al final de cada fracción de tiempo.

- Una vez finalizada la flotación y antes de filtrar, pesar las bandejas con concentrado para obtener:

(Peso Bandeja + Mineral + Agua)

- Filtrar la pulpa de las bandejas según se indica en la guía (usando un papel filtro previamente pesado) y llevar el mineral húmedo a secado.

- Una vez seco, pesar el papel con el mineral, cuidando de recuperar todo el sólido desde la bandeja.

- Calcular la masa de agua recuperada en la bandeja en cada intervalo de tiempo por diferencia.

- Se aconseja pesar la(s) piscetas utilizadas para reponer agua a la celda, antes y después de flotar para de este modo determinar la cantidad total de agua agregada a la celda durante la prueba cinética.