GUIA DE LABORATORIO Nº 2    CURSO  CI 44 A

LIMITES DE ATTERBERG Y ANALISIS GRANULOMETRICO

I.	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

I.1	Definiciones

El análisis granulométrico de una muestra de suelo consiste en determinar la proporción relativa en peso de los diferentes tamaños de granos, definidos por las aberturas de las mallas utilizadas.

I.2	Equipo

- Serie de mallas ASTM

- Balanzas de diferente sensibilidad

| Malla | Abertura [mm] |  | Malla | Abertura [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3" | 75.0 |  | # 4 | 4,750 |
| 2 1/2" | 63.0 |  | # 8 | 2,360 |
| 2" | 50.0 |  | # 10 | 2,000 |
| 1 1/2" | 37.5 |  | # 30 | 0,600 |
| 1" | 25.0 |  | # 40 | 0,425 |
| 3/4" | 19.0 |  | # 50 | 0,300 |
| 1/2" | 12.5 |  | # 100 | 0,150 |
| 3/8" | 9.5 |  | # 200 | 0,074 |

I.3	Procedimiento y Cálculos

- pasar la muestra seca de suelo por la malla 3/8” y separar el material que pasa esta malla, a fin de determinar el porcentaje de finos de forma confiable posteriormente,

- pasar el material retenido en la malla 3/8” por las mallas 3”, 2 ½”, 2”, 1 ½”, 1”, ¾”, ½” y 3/8” y pesar las porciones de material retenido en cada una de ellas,

- mezclar homogéneamente el material que pasó por la malla 3/8” y tomar una muestra representativa según indicación del instructor,

- colocar la muestra obtenida en etapa (3) sobre la malla #200 y lavar el material, utilizando agua común, de tal manera que el agua arrastre los finos haciéndolos pasar por esta malla, hasta que el agua que pasa a través de la malla mantenga su transparencia,

- verter cuidadosamente el residuo, en un recipiente desecador y permitirle sedimentar por un período de tiempo suficiente hasta lograr que el agua en la parte superficial de la suspensión se vuelva transparente, eliminar esta agua transparente y colocar el recipiente con la suspensión suelo y agua remanentes en el horno para secado,

- al día siguiente, regresar al laboratorio y pesar el residuo secado al horno o, en su defecto, el instructor les entregará otras indicaciones,

- finalmente, pasar la muestra (lavada y seca) por las mallas #4 a la #200, registrando el peso retenido en cada malla.

La información obtenida del análisis granulométrico se presenta en un gráfico semi-logarítmico como el indicado en la figura donde en abscisas se indican los diámetros de partículas y en ordenadas el porcentaje en peso que pasa.

A partir de la curva de distribución granulométrica, se pueden obtener diámetros característicos tales como el D10, D30, D60. El diámetro D se refiere al tamaño de partículas y el subíndice denota el porcentaje de material que pasa. Por ejemplo D10 = 0.15 mm significa que el 10 % de los granos de la muestra son menores en diámetro que 0.15 mm. El diámetro D10 es también llamado diámetro efectivo del suelo.

Una indicación de la variación o rango del tamaño de los granos presentes en una muestra se obtiene mediante el coeficiente de uniformidad CU, utilizado en la Clasificación Unificada, USCS, el que está definido como:

CU=D60D10

En realidad, debiera llamarse coeficiente de desuniformidad, ya que un valor creciente de este parámetro indica que los diámetros D60 y D10 difieren en tamaño apreciablemente, es decir, el suelo tiene tamaños no uniformes. Sin embargo, esto no asegura la inexistencia de vacíos de gradación, como el que se presenta cuando faltan un cierto tipo de tamaños por completo o solamente existe una muy pequeña cantidad de diámetros de un determinado tamaño. Existe otro parámetro llamado coeficiente de curvatura CC, el cual mide la forma de la curva entre el D60 y el D10, definiéndose de la siguiente manera:

CC=D302D10⋅D60

Valores de CC muy diferentes de la unidad indican la falta de una serie de diámetros entre los tamaños correspondientes al D10 y el D60.

- Suelos de grano grueso

> 50 % queda retenido en la malla # 200 (0.074 mm)

  - Más de la mitad de la fracción gruesa es retenida por la malla # 4 (4.75 mm)

    - fracción fina < 5 %: GW, GP según CU y CC

    - fracción fina > 12 %: GM, GC según carta de plasticidad

    - fracción entre 5 % y 12 %: Símbolos dobles. Ej: GW-GC, mezcla bien graduada de arena y grava en una matriz arcillosa.

  - Más de la mitad de la fracción gruesa pasa por la malla # 4 (4.75 mm)

    - fracción fina < 5 %: SW, SP según CU y CC

    - fracción fina > 12 %: SM, SC según carta de plasticidad

    - fracción entre 5 % y 12 %: Símbolos dobles.

- Suelos de grano fino

> 50 % pasa por la malla # 200 (0.074 mm)

- Carta de plasticidad

II: Ensayo Hidrométrico

II.1: Objetivo: El ensayo hidrométrico se realiza solamente a suelos finos y tiene como objetivo obtener una curva granulometrica de las partículas que componen la muestra. Se basa en la teoria de la Ley de Stokes, en donde indica que la velocidad de sedimentacion de una particula depende de su diametro.

II.2: Materiales: Material fino (bajo malla #200), agua destilada, hexametafosfato de sodio, batidora, probeta (cap. 1000 ml), agitador, cronometro, Densímetro

II.3: Procedimiento:

- Se obtiene una muestra de material seco fino (Bajo malla #200) como mínimo de 50 gr.

- Se prepara un solución de agua destilada y hexametafosfato de sodio al 4% (125 ml de agua y 5 gr de hexametafosfato)

- se revuelve esta solucion con el suelo fino y se deja reposar durante 16 horas

- Se agrega esta mezcla a un vaso dispersor y se agrega agua destilada

- Se agita el vaso con una “batidora” y luego se traspasa este a una probeta de 1000 ml.

- Se agrega agua destilada para completar los 1000 ml

- se agita el material durante 1 minuto con un agitador y empieza a correr el tiempo en un cronometro.

- Cada cierto tiempo, colocar el hidrómetro con cuidado en la muestra y se ve la profundidad que alcanza. Procurar siempre soltar el densímetro a la profundidad que alcanzó en el registro anterior.

II.4. Analisis:

Se toman datos de temperatura del agua, profundidad del densímetro y tiempo que ha corrido. Primero en lapsos cortos y luego aumentando, hasta la ultima medición a 24 horas. Junto con esto, se mide la corrección del 0 y la corrección del menisco.

Las fórmulas a utilizar son las siguientes:

Rc=Lect.−C0+CT (1)

Donde,

Rc= lectura corregido del hidrómetro.

Lect= lectura real del hidrómetro.

C0= corrección del cero.

CT= coeficiente de corrección por temperatura

P=Rc⋅aW⋅100  (% más fino)

Donde,

α= factor de corrección aplicado a la lectura del densimetro. (Tabla 1)

P= porcentaje de suelo en suspensión (% más fino, en la Error: Reference source not found).

R= lectura del hidrómetro con la corrección realizada.

W= peso de suelo ensayado

R=Lect.+Cmenisco

Donde,

R= lectura corregido por menisco.

Lect= lectura real del hidrómetro.

Cmenisco= corrección de menisco.

D=K⋅Lt

Donde,

D= diámetro de las partículas [mm].

K=Determinado de Tabla 4

L=L efectivo de acuerdo a R, tabla 3

t= tiempo de medición en minutos.

Tabla 1, valor de α en función del peso específico del suelo.

| Temperatura [ºC] | CT |
| --- | --- |
| 15 | -1,10 |
| 16 | -0,90 |
| 17 | -0,70 |
| 18 | -0,50 |
| 19 | -0,30 |
| 20 | 0,00 |
| 21 | 0,20 |
| 22 | 0,40 |
| 23 | 0,70 |
| 24 | 1,00 |
| 25 | 1,30 |
| 26 | 1,65 |
| 27 | 2,00 |
| 28 | 2,50 |
| 29 | 3,05 |
| 30 | 3,80 |

Tabla 2. Correccion por temperatura del ensayo

Tabla 3. Valor efectivo de L en funcion de la lectura con correccion de menisco

Tabla 4. Calculo de K en funcion de la temperatura y gravedad específica del suelo ensayado.

III: Determinación del Peso Específico

III.1. Objetivo: Determinación del peso específico de un suelo. El peso específico se define como el cuociente entre el peso de un volumen determinado de la muestra, y el peso del agua de este mismo volumen a 4º C.

III.2 Materiales: Picnómetro, agua destilada, termómetro, balanza, horno.

III.3: Procedimiento:

- Se toma peso del suelo seco a ensayar.

- Se llena un picnometro hasta una marca y se pesa.

- Se hace una mezcla de suelo con agua destilada y se agrega a el mismo picnometro, vaciado. Se agrega agua destilada para llegar al mismo nivel anterior

- Se toma el peso del picnometro y la temperatura del agua.

- Se realizan calculos para determinar el peso especifico.

III.4: Analisis.

En base a los datos obtenidos, se determina el volumen del solido y luego la gravedad especifica del solido.

| Datos de Confeccion |  |  |
| --- | --- | --- |
| Densidad del agua |  | Vs=(W2+W3-W1)/γagua |
| Peso picnometro + agua + suelo, W1 |  | Gs=(W3/Vs)/γagua |
| Peso picnometro + agua, W2 |  | γd=W3/Vs |
| Peso suelo seco , W3 |  |  |
| Temperatura del agua |  |  |
| Volumen del Solido Vs |  |  |
| Densidad seca del solido, γd |  |  |