MI51G  - Procesos Hidro - Electrometalúrgicos                                                                    Abril 13, 2011

Profesor: Tomás Vargas

Auxiliar: Matías Pinto A

Ayudante: Lizandro Lobos

Guía de Problemas Resueltos Nº4

PROBLEMA N° 1

Se desea lixiviar un mineral con un contenido del 30% en peso de cuprita (Cu2O) para obtener una producción de 50 t Cu/día con una recuperación del 85% de este metal.

Determine:

- El flujo de mineral (t/día) a tratar.

- Si se sabe que la densidad del mineral es igual a 2.4 t/m3 y la del lecho (pila) es 1.5 t/m3, ¿cuál es el volumen de mineral y de la pila a lixiviar si el proceso toma 45 días?

- ¿Por qué los volúmenes calculados en la pregunta anterior difieren? NOTA: no responda en base al valor numérico de las densidades, sino a las características físicas de la pila.

- Si la altura de la pila es de 7m. ¿cuál es el área mínima que debo disponer para llevar a cabo el proceso de lixiviación? ¿qué pasa con ella si el proceso tarda más de 30 días?

PROBLEMA N° 2

Se obtuvieron los siguientes resultados experimentales para la reacción de biolixiviación de calcopirita:

| t [horas] | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xB | 0.14 | 0.22 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.54 |

- Construya un gráfico de fracción de cobre recuperado v/s tiempo.

- Determine qué etapa controla este proceso y el valor de  para ella (Hint: Ajuste una recta a los datos de la tabla de acuerdo al modelo de difusión o de reacción química).

- Si desea lixiviar un 85% del cobre contenido en una corriente de mineral y solución igual a 5 m3/h alimentada a un reactor, determine el volumen de éste.

Ecuaciones:

- Control difusional: t=ρB⋅R26⋅b⋅Deff⋅CAL⋅1−3⋅1−XB23+2⋅1−XB; τ=ρB⋅R26⋅b⋅Deff⋅CAL

- Control reacción química: t=ρB⋅Rb⋅Ks⋅CAL⋅1−1−xB13; τ=ρB⋅Rb⋅Ks⋅CAL

- Tiempo de residencia: Vreactor=tresidencia⋅Q

DATOS: PA(Cu) = 63.5; PA(O) = 16

SOLUCIÓN PROBLEMA Nº 1

a)

Sea m el flujo másico de mineral a tratar. Dado que el contenido de cuprita en él es del 30% se tiene que:

Cumineral=0.3⋅mPMCu2O⋅2⋅PACu=0.3⋅2⋅63.5(2⋅63.5+16)m=0.266⋅m

Luego, dado que se desea una recuperación del 85% para obtener un flujo de 50 t Cu/día tenemos que:

0.85⋅0.266⋅m=50

⇒   m=221.14tdía

b)

Tenemos que:

ρmineral=2.4tm3ρpila=1.5tm3

El proceso de lixiviación toma 45 días por lo que la masa de mineral acumulado en una pila para tratar el flujo estimado en la parte a) es igual a:

mpila=221.14tdía⋅45días

⇒   mpila=9951t

Luego, el volumen de mineral y el volumen de la pila serán:

Vmineral=mpilaρmineral=99512.4m3Vpila=mpilaρpila=99511.5m3

⇒   Vmineral=4146.25m3Vpila=6634m3

c)

El volumen de la pila es mayor que el volumen de mineral que contiene dada la porosidad de esta. La presencia de estos espacios se requiere para el libre paso de la solución lixiviante a través de la pila.

d)

Tenemos que la altura de la pila será de 7 m. entonces el área que ocupa será:

Apila=Vpilahpila=66347m2

⇒   Apila=947.71m2

Si el proceso tarda más de 30 días (mayor tiempo de residencia) para mantener mi flujo de producción debo aumentar el volumen de mineral contenido en una pila, por ende aumenta el área requerida por el proceso.

SOLUCIÓN PROBLEMA Nº 2

a)

b)

Aplicando los modelos de difusión y químico tenemos que:

| t [horas] | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xB | 0.14 | 0.22 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.54 |
| Diff | 0.0069765 | 0.01794863 | 0.03745838 | 0.04585992 | 0.05530616 | 0.07355672 | 0.13230616 |
| Químico | 2.58740105 | 3.08008382 | 3.66840165 | 3.88449914 | 4.07231683 | 4.39121144 | 5.10156593 |

Realizando una regresión lineal sobre estos puntos obtenemos:

τdifusión=523.1.h

(R2 = 0.999  CONTROL DIFUSIONAL)

NOTA: si agregan el punto (0,0) a la regresión ¡mucho mejor!

c) Tenemos que:

⇒tproceso=523.1h⋅1−3⋅(1−0.85)23+2⋅(1−0.85)

⇒tproceso=236.99h

Luego, para tratar 5 m3/h tenemos que:

Vreactor=tresidencia⋅Q=236.99h⋅5m3/h1184.95m3