## Slide 1: Clase Auxiliar N°4 Fenómenos de Superficie
MI4110 Físico Química Metalúrgica
Julio Díaz M.
6 de Mayo 2011

## Slide 2
MI4110 Físico Química Metalúrgica
Ejercicios
P3-C2 2010-01
La habilidad de los alcoholes para prevenir fenómenos de coalescencia entre burbujas está relacionada con el largo de la cadena hidrocarbonada. Se sabe que a mayor número de carbones la prevención de coalescencia mejora, no obstante para alcoholes de más de 8 carbones, el efecto no es tan claro, pudiendo incluso darse el caso de un aumento en la coalescencia. En base a la teoría del esfuerzo total, explique por qué se tiene este comportamiento.

## Slide 3
MI4110 Físico Química Metalúrgica
Ejercicios
P3-C2 2010-01
A mayor tamaño de la molécula tensoactiva, hd resulta ser menos importante en el esfuerzo total.
dp
N° C
Problemas de transferencia de masa
nd asociado a difusión y adsorción

## Slide 4
MI4110 Físico Química Metalúrgica
Ejercicios
P2-EXRec. 2010-01
b)Enumere las diferencias entre las teorías de adsorción física, química y electroquímica de colector en flotación de minerales. ¿En qué tipo de minerales se produce cada adsorción?
Adsorción Física:
Adsorción de iones de signo contrario (contraiones) por atracción electrostática sin producir cambio químico. Se produce en óxidos y silicatos.

## Slide 5
MI4110 Físico Química Metalúrgica
Ejercicios
P2-EXRec. 2010-01
Adsorción Física:

## Slide 6
MI4110 Físico Química Metalúrgica
Colectores

## Slide 7
MI4110 Físico Química Metalúrgica
Colectores

## Slide 8
MI4110 Físico Química Metalúrgica
Colectores
Colector Aniónico
Colector Catiónico

## Slide 9
MI4110 Físico Química Metalúrgica
Ejercicios
P2-EXRec. 2010-01
Adsorción Química:
En un medio acuoso alcalino los súlfuros tienen una reacción previa con el oxígeno formándose especies oxidadas superficiales, las cuales reaccionan posteriormente con los iones colectores para formar sales metálicas de menor solubilidad que las especies oxidadas. Se produce en súlfuros.

## Slide 10
MI4110 Físico Química Metalúrgica
Ejercicios
P2-EXRec. 2010-01
Adsorción Química:
2 posibles formas de oxidación superficial

## Slide 11
MI4110 Físico Química Metalúrgica
Ejercicios
P2-EXRec. 2010-01
Adsorción Electro-Química:
En la superficie del mineral se produce la oxidación de ciertos colectores sulfhídricos, los que se adsorben.
MS + X-  MS(X) + e- Reacción Anódica (Oxidación)
La reacción de oxidación es acompañada por una reacción catódica de reducción
½ O2 + H2O + 2e-  2OH- Reacción Catódica (Reducción)

## Slide 12
MI4110 Físico Química Metalúrgica
Ejercicios
P2-EXRec. 2010-01
c) Defina índice de espumación dinámica (DFI) y explique cómo se mide.
DFI:
Incremento en el tiempo de retención del aire (tiempo medio de vida de una burbuja, lo que se demora en pasar a través del líquido y la espuma) que se produce al agregar espumante al sistema

## Slide 13
MI4110 Físico Química Metalúrgica
Ejercicios
P2-EX 2010-01
a)Explique el efecto que tiene el potencial electroquímico en la adsorción de colectores del tipo xantato en superficies de mineral tipo súlfuro. Apoye su respuesta con un diagrama e identifique claramente las distintas reacciones involucradas.

## Slide 14
MI4110 Físico Química Metalúrgica
Ejercicios
P2-EX 2010-01
a)Explique el efecto que tiene el potencial electroquímico en la adsorción de colectores del tipo xantato en superficies de mineral tipo súlfuro. Apoye su respuesta con un diagrama e identifique claramente las distintas reacciones involucradas.

## Slide 15
MI4110 Físico Química Metalúrgica
Ejercicios
P2-EX 2010-01
a)Explique el efecto que tiene el potencial electroquímico en la adsorción de colectores del tipo xantato en superficies de mineral tipo súlfuro. Apoye su respuesta con un diagrama e identifique claramente las distintas reacciones involucradas.

## Slide 16
MI4110 Físico Química Metalúrgica
Ejercicios
P2-EX 2010-01
b)Explique cómo se explica que en régimen de fuerzas viscosas y en régimen de tensión superficial la presencia de espumante afecte la forma de las burbujas y el modo en que se mueven. ¿Por qué no se observa el mismo efecto en régimen de fuerzas inerciales?
Los espumantes afectan las formas de las burbujas y la manera en que éstas se mueven en un líquido.
N° Eotvos

## Slide 17
MI4110 Físico Química Metalúrgica
Ejercicios
P2-EX 2010-01

## Slide 18
MI4110 Físico Química Metalúrgica
Ejercicios Propuestos
EX 2010-02
a)En base a la ecuación de adsorción de Gibbs, explique los perfiles de concentración que se presentan en solución para moléculas orgánicas (tensoactivas) y electrolitos (sales). Apoye su respuesta con el diagrama correspondiente.
b)Explique por qué en un sistema compuesto por alcohol puro, caracterizado por una tensión superficial inferior a la del agua pura, no se observa prevención de coalescencia de burbujas.
c)Refiérase a las diferencias que hay entre los conceptos de Concentración Crítica de Coalescencia (CCC) y Concentración Micelar Crítica (CMC). Para el caso de espumantes, ¿cuál debería ser mayor?.
d)En la planta que Ud. trabaja se ha implementado la adición de N2 en los molinos para prevenir la corrosión de medios de molienda. Explique qué efectos podría esperar en flotación, la etapa siguiente en el proceso, si está procesando minerales sulfurados de cobre.