UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMATICAS

ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

# DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRICA

## EL 67B TALLER DE DISEÑO EN SISTEMAS DE POTENCIA II

CURVA DE MAGNETIZACIÓN FIERRO SILICOSO CALIDAD MOTOR

CURVA DE PERDIDAS FIERRO SILICOSO CALIDAD MOTOR

## LISTA DE CONDUCTORES AWG NORMALIZADOS

(CURVAS PARA INICIAR EL TRABAJO. SE DEBEN OBTENER CURVAS EXISTENTES DE MOTORES)

ALA/Primavera 2011

LISTA DE CONDUCTORES NORMALIZADOS AWG

| Nº | Diámetro (mm.) | Sección (mm2) | Ohms/km a 60ºC | Ohms/km a 75ºC | Ohms/km a 100ºC | gramos/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 | 8,25 7,348 6,544 5,827 5,189 4,621 4,115 | 53,05 42,41 33,63 26,67 21,15 16,77 13,3 | 0,374 0,473 0,595 0,752 0,950 1,195 1,505 | 0,397 0,502 0,631 0,798 1,007 1,266 1,593 | 0,434 0,55 0,691 0,873 1,102 1,384 1,74 | 474 376 299 236 188 150 118 |
| 7 8 9 10 11 12 | 3,665 3,264 2,906 2,588 2,305 2,053 | 10,55 8,366 6,634 5,262 4,172 3,309 | 1,9 2,395 3,023 3,815 4,82 6,08 | 2,015 2,54 3,206 4,04 5,069 6,44 | 2,205 2,78 3,51 4,415 5,485 7,04 | 93,6 74,2 58,9 46,5 37,0 29,4 |
| 13 14 15 16 17 18 | 1,828 1,628 1,45 1,291 1,15 1,024 | 2,624 2,081 1,65 1,309 1,038 0,823 | 7,66 9,63 12,4 15,37 19,33 24,4 | 8,069 10,212 13,144 16,29 20,5 25,67 | 8,75 11,18 14,38 17,82 22,43 28,3 | 23,3 18,4 14,6 11,6 9,22 7,31 |

ALA/Primavera 2011