## Slide 1: Mecanismos de endurecimiento en cristales

## Slide 2: Endurecimiento
Los cristales contienen dislocaciones
Se mueven bajo la acción de esfuerzos de corte , que ejercen una fuerza por unidad de línea de la dislocación= b tratando de empujarla hacia adelante
El deslizamiento de las D´s es el principal mecanismo de deformación plástica
El endurecimiento consiste en colocar obstáculos al deslizamiento de D´s.

## Slide 3: Mecanismos de endurecimiento
Resistencia de la red (esfuerzo de Peierls-Nabarro)
Por solución sólida
Por dislocaciones ( o trabajo en frío)
Por refinamiento de grano
Por precipitación
Por dispersión

## Slide 4: Mecanismo 1: Resistencia de la red (esfuerzo de Peierls-Nabarro)
G= módulo de rigidez
W = ancho de la D´s
B = Vector de Burger
A 0 distancia entre planos de deslizamiento

## Slide 6: Mecanismo 2: Endurecimiento por solución sólida

## Slide 7: Los solutos pequeños migran a las zonas de compresión y los grandes, a las de tracción.

## Slide 8: Efecto del tipo de distorsión provocada
Solutos en Fe alfa: simétricos : líneas llenas
Asimétricos: segmentadas

## Slide 9: Mecanismo 3: Endurecimiento por dislocaciones (trabajo en frío)

## Slide 10: Efecto de la cantidad de D`s sobre la resistencia a la deformación plástica

## Slide 11: Interacción entre dislocaciones

## Slide 12
Interacción de 2 D´s de borde:
a) Se genera un codo de borde PP`en la D´s AB
Interacción de 2 D´s de borde:
b) Se generan 2 codos de tornillo PP` y QQ`
`
Ejemplos de creación de codos

## Slide 13: Multiplicación de dislocaciones (Fuente de Frank-Read

## Slide 14: Alargamiento de los granos producto de la deformación plástica

## Slide 15: Mecanismo 4: Endurecimiento por refinamiento del tamaño de grano

## Slide 16: Relación de Hall-Petch
y = límite de fluencia
o = esfuerzo de fricción (cte. del material)
K= cte. del material
D = tamaño del grano

## Slide 17: Endurecimiento por precipitación

## Slide 18
(a) θ precipitates
(at grain boundaries) and θ
precipitates (in grain interior) in
Al–Cu alloy. (Courtesy of K. S.
Vecchio.) (b) Al3Li precipitates in
Al–Li alloy (TEM, dark field).
(Courtesy of K. S. Vecchio.) (c) γ
precipitates and aged carbides in a
superalloy. (Courtesy of R. N.
Orava.)‏
Precipitation and Dispersion-Hardening

## Slide 19: Aleaciones Endurecidas por precipitación

## Slide 26: Tipos de interfase

## Slide 28
Precipitados coherentes en una superaleación de Ni

## Slide 30: Zonas GP en aluminio +Cu

## Slide 45: Corte de partículas en una superaleación

## Slide 47: Resultados Microestructura material extruido (TEM)
Cu-5%vTiC

## Slide 48: STEM Y EDX
Análisis de partícula y matriz
Imagen TEM HAADF-STEM por contraste Z
Cuadro 1
Cuadro 2

## Slide 49: Microstructura (TEM)
Material comprimido a 850ºC
Mayor cantidad de dislocaciones ancladas en comparación al material extruido
Gran actividad en la precipitación en bordes de grano
Contraste de Ashby-Brown alrededor de algunos precipitados (típico de interfases coherentes)
No se observa modificación en la microestructura o aumento del tamaño de grano después de la compresión

## Slide 50: Microstructura (HRTEM)
Varias zonas ricas en Ti y C (detectadas por EDS) completamente coherentes con la matriz de cobre, y alineadas a lo largo de direcciones preferenciales.
Las áreas oscuras alrededor de las zonas ricas en Ti-C muestran la deformación de la red.
Se observaron dislocaciones en dichas capas.
R.H. Palma, A.O. Sepúlveda, R.G. Espinoza, A.P. Zúňiga, M.J. Diánez, J.M. Criado, M.J. Sayagués. Materials Science and Engineering A (2004) (In press)

## Slide 51: Resultados Microestructura HRTEM
Aleación Cu-2,5%vTiC – 2,5Al2O3
Partícula de TiC coherente con la matriz de cobre
Marca: 5 nm