DATOS DE LAMINACION PARA MAQUINA DE INDUCCION TRIFASICA DE ROTOR JAULA DE ARDILLA

1.- DATOS GENERALES DE LA LAMINACION:

Fierro silicoso en láminas de 0,5 mm de espesor.

Dimensiones principales:

- Diámetro exterior estator = 318 mm

- Diámetro interior estator = 212,7 mm

- Diámetro exterior rotor = 211,5 mm

- Diámetro interior rotor = 63,4 mm

-      Entrehierro = 0,6 mm

-      Nº ranuras del estator = 60

-      Nº ranuras del rotor = 45                                     212,7

318

63,4

211,5

2.- DIMENSIONES DE RANURAS Y DIENTES DE ESTATOR:

4,29 (radio)

18,23

(de aquí se deducen ye = 25,78 mm;

we = 7,64 mm;  de = 4,90 mm

y   SRE = 185,8 mm2 )

3,35 (radio)

3,55

3.- DIMENSIONES DE RANURAS Y DIENTES DE ROTOR:

2,0

2,51 (radio)

21,41

(de aquí se deducen yr = 43,7 mm;

wr = 3,54 mm;  dr = 8,64 mm

y   SRR = 87,35 mm2 )

1,03 (radio)

4.- CARACTERISTICAS MAGNETICAS DEL ACERO SILICOSO:

- Curva B - H:

| B [Wb/m2] | 0 | 0,40 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H [A/m] | 0 | 18 | 40 | 60 | 90 | 130 | 220 | 430 | 920 | 1530 | 2800 |

- Curva B - pérdidas en el núcleo:

| B [Wb/m2] | 0 | 0,40 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pérdidas [W/Kg] | 0 | 0,41 | 1,30 | 1,90 | 2,23 | 2,60 | 3,00 | 3,37 | 3,85 | 4,40 | 5,00 |