PREGUNTA

Para algunos metales donde la difusión atómica ocurre por el mecanismo de vacancias, en la Tabla 2 adjunta se indican los valores de: la temperatura de fusión, TF; la energía necesaria para formar una vacancia, EV; y de la energía para que migre una vacancia, E*.

Se pide:

- Representar gráficamente (EV+E*) en función de TF[K]. En tal figura represente T[K] en el eje horizontal.

- Describir, considerando el gráfico anterior, la relación aproximada que se observa entre las variables  (EV+E*) y TF. Además, proporcionar la explicación fundamental (teórica) de este comportamiento.

- Calcular, para cada uno de esos materiales, el valor de RA (número de saltos que en promedio da un átomo por segundo,  bajo condiciones de equilibrio) a una temperatura  correspondiente a un 80% de la temperatura de fusión TF[K] del Al.

- Calcular, para cada uno de esos materiales, el valor RA para las siguientes temperaturas: T= 0,4 TF[K] y 0,8 TF[K], donde TF es la temperatura de fusión del respectivo material. Entregue su hoja de cálculo y una tabla donde se resuman sus resultados.

- En el marco de la materia (teoría) abordada en clase y textos, discuta el significado de los resultados de c) y d). (Tenga presente el concepto de temperatura homóloga).

Tabla 2 Temperatura de fusión, TF, energía para formar una vacancia, EV, y energía de migración de una vacancia, E*, en diferentes metales.

|  | Al | Cu | Au | Ni | Fe | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TF [°C] | 660 | 1083 | 1063 | 1453 | 1536 | 2610 |
| Ev [eV] | 0,67 | 1,25 | 0,96 | 1,8 | 1,5 | 3,12 |
| E* [eV] | 0,62 | 0,72 | 0,83 | 1,04 | 1,2 | 1,45 |