## Slide 1
TÓPICO: Generalidades
1
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Estructuras de Madera
Pese a ser combustible, es un producto valioso cuando se utiliza bien para asegurar resistencia al fuego.
La madera, al ser expuesta a un flujo de calor producto del fuego, experimenta pirólisis, lo que genera gases inflamables, que al arder generan una carbonización superficial.

## Slide 2
TÓPICO: Generalidades
2
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Estructuras de Madera
La conductividad de la madera es baja, y aún más baja la del carbón, por lo que las temperaturas logradas hacia el interior y la variación de las propiedades serán reducidas.
El carbón genera, además, una capa que limita la conducción de calor y el paso de los gases inflamables

## Slide 3
TÓPICO: Generalidades
3
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Estructuras de Madera
La sección de madera no carbonizada es la que permite resistir las solicitaciones, y la que le da la resistencia al fuego al elemento estructural. Entonces, se requiere asegurar un tamaño suficientemente grande que permita soportar las cargas en un incendio el tiempo requerido.

## Slide 4
TÓPICO: Combustión de la Madera
4
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Inflamación y Carbonización
Madera (celulosas, hemicelulosa, lignina, etc.) al experimentar descomposición química producen gases inflamables. Estos gases se inflaman en presencia o no de fuente de ignición. (Punto de inflamación y punto de autoignición)
Sin embargo, no es posible definir una temperatura de inflamación como en el caso de líquidos y otros sólidos. Depende del tiempo de exposición, tamaño, densidad y humedad.
Madera no tratada r > 400 kg/m3

## Slide 5
TÓPICO: Combustión de la Madera
5
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Clasificación de la madera
Dentro de esta clasificación, la madera se encuentra entre las clases C y E. Para especies muy ligeras y humedad bordeando el 12% caen en la categoría E, mientras que para elementos con contenido de humedad y densidad muy alta, se clasifican con la letra C. En los casos más corrientes, la madera se considera medianamente inflamable, por lo que corresponden a la clase D.

## Slide 6
TÓPICO: Combustión de la Madera
6
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Velocidad de Carbonización
Corresponde a la velocidad de penetración de la carbonización hacia el interior de una pieza de madera y depende de los siguientes parámetros:
  Densidad
  Humedad
  Condiciones del incendio (Temperatura, Flujo radiación Ventilación)
  Morfología del tejido leñoso (porosidad)
  Presencia de nudosidades, grietas y rajaduras
  Relación superficie exterior / volumen
Velocidad de carbonización a Flujo de calor incidente
Pero el contenido de oxígeno, a medida que el incendio se generaliza, tenderá a reducirla
El carbón también tiende a reducirla
En resumen puede afirmarse que, a menudo, los efectos externos tienden a neutralizarse recíprocamente en las situaciones de incendios habituales, lo que determina como resultado una velocidad de carbonización relativamente uniforme en el tiempo.

## Slide 7
TÓPICO: Combustión de la Madera
7
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Velocidad de Carbonización
La experiencia de ensayos complementada con el análisis de la condición de la madera en construcciones incendiadas han establecido que la velocidad de carbonización varía habitualmente entre 0,4 a 1,3 mm/min.
En los principales códigos de diseño se definen valores medios de la velocidad de carbonización que se utilizan para calcular la profundidad de carbonización en el tiempo.
Redondeo de aristas

## Slide 8
TÓPICO: Combustión de la Madera
8
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Velocidad de Carbonización
Trabajo de Tesis: Alejandro Ramírez 2000
18
54
24
22
12
Número de ensayos
Horno cilíndrico
Curva Incendio Estándar
Ensayo interrumpido (15, 30, 45 o 60 min) y enfriamiento con agua

## Slide 9
TÓPICO: Combustión de la Madera
9
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Velocidad de Carbonización
Trabajo de Tesis: Alejandro Ramírez, 2001
Horno cilíndrico
Curva Incendio Estándar
Ensayo interrumpido (15, 30, 45 o 60 min) y enfriamiento con agua

## Slide 10
TÓPICO: Combustión de la Madera
10
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Velocidad de Carbonización
Nueva Zelanda un referente, debido a:
  Excelente nivel de ingeniería estructural
  Incorporan en sus análisis Pino Radiata muy similar al chileno
En dicho documento se le asigna al Pino Radiata una velocidad de 0,65 mm/min
Recomendación (Mario Wagner): Madera Laminada Pino Radiata velocidad de carb. de 0,70 mm/min

## Slide 11
TÓPICO: Combustión de la Madera
11
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Temperaturas en la madera
  Madera laminada encolada de coníferas europeas durante ensayos normalizados

## Slide 12
TÓPICO: Combustión de la Madera
12
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Temperaturas en la madera

## Slide 13
TÓPICO: Combustión de la Madera
13
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Medición continua de la velocidad de carbonización
Esteban Reyes (Memoria de Título, 2015) «Proposición de procedimiento experimental normativo para estimar la velocidad de carbonización de la madera laminada encolada de pino radiata»
Se obtienen los tiempos en que cada termocupla alcanza lecturas de temperatura igual
a 288°C y 300°C, sin necesidad de detener el ensayo y enfriar la probeta.

## Slide 14
TÓPICO: Combustión de la Madera
14
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Medición continua de la velocidad de carbonización
Esteban Reyes (Memoria de Título, 2015) «Proposición de procedimiento experimental normativo para estimar la velocidad de carbonización de la madera laminada encolada de pino radiata»

## Slide 15
TÓPICO: Combustión de la Madera
15
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Modelos para la Velocidad de carbonización

## Slide 16
TÓPICO: Combustión de la Madera
16
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Modelos para la Velocidad de carbonización
Modelo más utilizado actualmente, Eurocódigo.
El Eurocódigo EN 1995-1-2: 2004 presenta dos maneras de ver el parámetro β de la
ecuación anterior, de forma nominal (βn) o unidimensional (βo). La segunda se utiliza cuando se considera en el cálculo el efecto de redondeo en las aristas, mientras que la nominal no lo hace y es por ello que los valores de esta son mayores para incorporarlos de manera implícita.

## Slide 17
TÓPICO: Combustión de la Madera
17
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Modelos para la Velocidad de carbonización
Modelo más utilizado actualmente, Eurocódigo.

## Slide 18
TÓPICO: Combustión de la Madera
18
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Modelos para la Velocidad de carbonización
Modelo más utilizado actualmente, Eurocódigo.

## Slide 19
TÓPICO: Combustión de la Madera
19
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Modelos para la Velocidad de carbonización
Modelo más utilizado actualmente, Eurocódigo.

## Slide 20
TÓPICO: Combustión de la Madera
20
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Modelos para la Velocidad de carbonización
Modelo más utilizado actualmente, Eurocódigo.

## Slide 21
TÓPICO: Combustión de la Madera
21
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Propiedades en función de la Temperatura

## Slide 22
TÓPICO: Combustión de la Madera
22
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Propiedades en función de la Temperatura
En la norma europea se llevó a cabo una simplificación: la temperatura media de la sección transversal residual no se incorpora explícitamente en los cálculos. Las reducciones de las propiedades mecánicas, en función de la temperatura, se calculan numéricamente en forma separada para flexión, compresión y tracción (incluyendo el Módulo de Elasticidad), definiéndose factores de reducción kmod,fi para considerar el efecto de la temperatura media de la sección transversal residual en la correspondiente propiedad mecánica.

## Slide 23
TÓPICO: Combustión de la Madera
23
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Propiedades en función de la Temperatura
Método de la sección reducida
def = dchar + kodo
t < 20 minutos ko = t/20
t > 20 minutos ko = 1
do = 7 mm

## Slide 24
TÓPICO: Combustión de la Madera
24
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Pregunta ejemplo
¿Qué dimensiones debe tener una pieza de madera laminada encolada de pino radiata de sección transversal cuadrada para que su resistencia de flexión se reduzca en no más del 40% al quedar expuesta una duración de exposición al fuego de 60 minutos (incendio estándar)?
Nota: No considere redondeo de esquinas
0,6 = 1 – pres/(200 x Ares)
0,6 = 1 – 4a/(200 x a2)
0,6 = 1 - 4 /(200 x a)
a = 0,05 m = 5 cm = 50 mm
a
a

## Slide 25
TÓPICO: Combustión de la Madera
25
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Pregunta ejemplo
¿Qué dimensiones debe tener una pieza de madera laminada encolada de pino radiata de sección transversal cuadrada para que su resistencia de flexión se reduzca en no más del 40% al quedar expuesta una duración de exposición al fuego de 60 minutos (incendio estándar)?
Nota: No considere redondeo de esquinas
dchar = bn x t
dchar = bn x 60
dchar = 0,7 x 60 = 42 mm
Lado = a + 2 x dchar = 50 + 2 x 42 = 134 mm
a
a

## Slide 26
TÓPICO: Combustión de la Madera
26
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Protección física de piezas de madera
Mediante un recubrimiento de sacrificio, se puede disminuir la carbonización:
Madera
Tableros de madera
Tableros de yeso – cartón
Colchonetas de material aislante
Carbonización parte cuando revestimiento falla
Carbonización parte antes de la falla del revestimiento
Si revestimiento tiende a fracturarse o es muy poco aislante
Caso 1
Caso 2

## Slide 27
TÓPICO: Combustión de la Madera
27
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Protección física de piezas de madera
Cuando revestimiento falla, la madera queda expuesta a condiciones de temperaturas mucho mayores, por lo que la velocidad de carbonización debe multiplicarse por k3, hasta lograr un mínimo de 25 mm de carbonización (ta)
Carbonización parte cuando revestimiento falla
Caso 1
tch = tiempo inicio carbonización
ta = tiempo en que se regulariza la carbonización
tf = tiempo de falla del revestimiento
tch = tf

## Slide 28
TÓPICO: Combustión de la Madera
28
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Protección física de piezas de madera
El tiempo ta debe ser estimado como el mínimo entre
Carbonización parte cuando revestimiento falla
Caso 1
tch = tiempo inicio carbonización
ta = tiempo en que se regulariza la carbonización
tf = tiempo de falla del revestimiento
tch = tf

## Slide 29
TÓPICO: Combustión de la Madera
29
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Protección física de piezas de madera
Cuando el material de recubrimiento retrasa el inicio de la carbonización pero no impide su inicio antes de fallar, la norma considera un valor reducido de la velocidad de carbonización con respecto a los valores indicados.
Carbonización parte antes de la falla del revestimiento
Caso 2

## Slide 30
TÓPICO: Combustión de la Madera
30
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Protección física de piezas de madera
Tableros de yeso:
Tipo A (estándar-ST)
Tipo F (fuego-RF)
Tipo H (humedad-RH)
Carbonización parte antes de la falla del revestimiento
Caso 2
Bloques de fibra mineral (temperatura de fusión
de al menos 1000 °C, de espesor no inferior a 45 mm y densidad no inferior a 26 kg/m3):

## Slide 31
TÓPICO: Combustión de la Madera
31
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Protección física de piezas de madera
desprotegido
b=k3 x bn
Falla protección
b=k3 x bn

## Slide 32
TÓPICO: Combustión de la Madera
32
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Protección física de piezas de madera
Tableros de yeso:
Tipo A (estándar-ST)
Tipo F (fuego-RF)
Tipo H (humedad-RH)
Para dos tableros se considera hp = hp1 + 0,5hp2
Para dos tipo RF hp = hp1 + 0,8hp2
tch = Inicio de la carbonización
Una o más capas de madera:
Tableros de fibra mineral:
tf = Tiempo de falla de revestimiento
Capas de madera
Tablero yeso tipo A, tipo H

## Slide 33
TÓPICO: Combustión de la Madera
33
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Pregunta ejemplo
Determine la carbonización efectiva que experimenta una viga de madera laminada de Pino radiata de constitución híbrida de sección transversal 185 x 360 mm expuesta a un ataque al fuego trilateral después de 60 minutos del inicio del fuego si:
1.- Se construye sin protección física
2.- Se construye protegiéndola con una capa de yeso-cartón corriente (tipo A) de espesor 12 mm 3.- Se construye protegiéndola con doble capa de yeso-cartón corriente de espesor 12 mm c/u.

## Slide 34
TÓPICO: Combustión de la Madera
34
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Pregunta ejemplo
Determine la carbonización efectiva que experimenta una viga de madera laminada de Pino radiata de constitución híbrida de sección transversal 185 x 360 mm expuesta a un ataque al fuego trilateral después de 60 minutos del inicio del fuego si:
1.- Se construye sin protección física
Sin redondeo de aristas => utilizar bn = 0,7 mm/min
dchar= bn x 60 = 42 mm
Base = 185 – 2 x 42 = 101 mm
Alto = 360 – 42 = 318 mm

## Slide 35
TÓPICO: Combustión de la Madera
35
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Pregunta ejemplo
Determine la carbonización efectiva que experimenta una viga de madera laminada de Pino radiata de constitución híbrida de sección transversal 185 x 360 mm expuesta a un ataque al fuego trilateral después de 60 minutos del inicio del fuego si:
2.- Se construye protegiéndola con una capa de yeso-cartón corriente (tipo A) de espesor 12 mm
Para tableros de yeso tipo A tch = tf
hp = 12 mm (espesor del revestimiento)
tch = 19,6 min

## Slide 36
TÓPICO: Combustión de la Madera
36
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Pregunta ejemplo
Determine la carbonización efectiva que experimenta una viga de madera laminada de Pino radiata de constitución híbrida de sección transversal 185 x 360 mm expuesta a un ataque al fuego trilateral después de 60 minutos del inicio del fuego si:
2.- Se construye protegiéndola con una capa de yeso-cartón corriente (tipo A) de espesor 12 mm
Como la carbonización se inicia al fallar el revestimiento, el límite de tiempo ta se calcula como el menor valor de la expresión:
Por lo tanto ta = 37,5 min

## Slide 37
TÓPICO: Combustión de la Madera
37
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Pregunta ejemplo
Determine la carbonización efectiva que experimenta una viga de madera laminada de Pino radiata de constitución híbrida de sección transversal 185 x 360 mm expuesta a un ataque al fuego trilateral después de 60 minutos del inicio del fuego si:
2.- Se construye protegiéndola con una capa de yeso-cartón corriente (tipo A) de espesor 12 mm
Base = 185 – 2 x 40,8 = 103,4 mm
Alto = 360 – 40,8 = 319,2 mm

## Slide 38
TÓPICO: Combustión de la Madera
38
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Pregunta ejemplo
Determine la carbonización efectiva que experimenta una viga de madera laminada de Pino radiata de constitución híbrida de sección transversal 185 x 360 mm expuesta a un ataque al fuego trilateral después de 60 minutos del inicio del fuego si:
3.- Se construye protegiéndola con doble capa de yeso-cartón corriente de espesor 12 mm c/u.
Para tableros de yeso tipo A tch = tf
hp = 12 mm + 0,5 x 12 = 18 mm (espesor equivalente)
tch = 2,8 x 18 – 14 = 36,4 min

## Slide 39
TÓPICO: Combustión de la Madera
39
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Pregunta ejemplo
Determine la carbonización efectiva que experimenta una viga de madera laminada de Pino radiata de constitución híbrida de sección transversal 185 x 360 mm expuesta a un ataque al fuego trilateral después de 60 minutos del inicio del fuego si:
3.- Se construye protegiéndola con doble capa de yeso-cartón corriente de espesor 12 mm c/u.
Como la carbonización se inicia al fallar el revestimiento, el límite de tiempo ta se calcula como el menor valor de la expresión:
Por lo tanto ta = 54,25 min

## Slide 40
TÓPICO: Combustión de la Madera
40
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Pregunta ejemplo
Determine la carbonización efectiva que experimenta una viga de madera laminada de Pino radiata de constitución híbrida de sección transversal 185 x 360 mm expuesta a un ataque al fuego trilateral después de 60 minutos del inicio del fuego si:
3.- Se construye protegiéndola con doble capa de yeso-cartón corriente de espesor 12 mm c/u.
Base = 185 – 2 x 29 = 127 mm
Alto = 360 – 29 = 331 mm

## Slide 41
TÓPICO: Combustión de la Madera
41
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Pregunta ejemplo
Determine la carbonización efectiva que experimenta una viga de madera laminada de Pino radiata de constitución híbrida de sección transversal 185 x 360 mm expuesta a un ataque al fuego trilateral después de 60 minutos del inicio del fuego si:

## Slide 42
TÓPICO: Combustión de la Madera
42
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Uniones de madera
Difícil predicción RF
    Filosofía: “ASEGURAR QUE LAS CONEXIONES TENGAN MAYOR RESISTENCIA AL FUEGO QUE LOS ELEMENTOS CONECTADO”
Uniones metálicas
  Depende de la Tº del metal
  Alta Tº -> carbonización de madera.
  Geometría

## Slide 43
TÓPICO: Combustión de la Madera
43
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Uniones de madera
Pruebas

## Slide 44
TÓPICO: Combustión de la Madera
44
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Uniones de madera
Pruebas

## Slide 45
TÓPICO: Combustión de la Madera
45
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
Uniones de madera

## Slide 46
TÓPICO: Combustión de la Madera
46
CURSO
Diseño Edificios Contra Incendios
CONTROL 2 (Con Apuntes)
Clasificación de materiales (Euroclases, Clasificación europea, Chilena)
ACERO
  Cálculo de temperatura crítica de vigas de acero
    Diagramas tensión – deformación altas temperaturas
    Factor de reducción fluencia con la temperatura
    Combinación de cargas de incendio
  Cálculo de temperatura crítica de columnas de acero
    Curvas de Pandeo global a altas temperaturas
  Dilatación restringida en acero
  Masividad y selección de protección
HORMIGÓN
  Cálculo RF métodos prescriptivos Vigas, Muros, Columnas
  Cálculo RF vigas, método prestacional (Método isoterma 500°C)
    Momento positivo
    Momentos negativo
    Redistribución de momentos
    Diagramas de isotermas
  Cálculo RF Pilares, método prestacional
    Método isoterma 500°C
    Método por zonas
MADERA
  Velocidades de carbonización
    bo, bn
  Cálculo resistencia
    Método de la sección reducida
    Método de los factores de reducción
  Cálculo de carbonización de elementos de madera protegida