## Slide 1
Solidificación
Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Mecánica
ME4601 – Ingeniería de Materiales II
Nombre: Rodrigo Bahamondes S.
Prof. Cátedra: Ali Akbari F.
14 de Septiembre de 2015

## Slide 2
Solidificación
ME4601 – Ingeniería de Materiales II
Nucleación Homogénea

## Slide 3
Solidificación
ME4601 – Ingeniería de Materiales II
Nucleación Homogénea
ΔT?????????

## Slide 4
Solidificación
ME4601 – Ingeniería de Materiales II
Nucleación Homogénea
La existencia del subenfriamiento se debe a la resistencia del líquido a formar una interfase sólido-líquido
La nucleación homogénea requiere subenfriamientos muy grandes para realizarse, ya que se requiere gran cantidad de energía para formar interfase
¿Qué sucedería si la superficie ya existiese?

## Slide 5
Solidificación
ME4601 – Ingeniería de Materiales II
Nucleación Heterogénea

## Slide 6
Solidificación
ME4601 – Ingeniería de Materiales II
Nucleación Heterogénea

## Slide 7
Solidificación
ME4601 – Ingeniería de Materiales II
Crecimiento
Crecimiento Planar:
Líquido bien inoculado
Pequeño subenfriamiento
Líquido alrededor de protuberancia está a T>Tm
Deja de crecer

## Slide 8
Solidificación
ME4601 – Ingeniería de Materiales II
Crecimiento
Crecimiento Dendrítico:
Líquido mal inoculado
Gran subenfriamiento
Líquido alrededor de protuberancia está a T<Tm
Crece hasta que T=Tm, luego hay crecimiento planar

## Slide 9
Solidificación
ME4601 – Ingeniería de Materiales II
Crecimiento

## Slide 10
Solidificación
ME4601 – Ingeniería de Materiales II
Crecimiento en molde
Pared fria, muchos núcleos al mismo tiempo
Crecimiento dendrítico
Ramas fundidas actuan como centros de nucleación en el centro

## Slide 11
Solidificación
ME4601 – Ingeniería de Materiales II
Tiempo de Solidificación y tamaño de dendrita
Regla de Chvorinov
Tiempo de solidificación
Constante de Molde
Área de transferencia de calor
Volumen de Fundición
=2
Constantes que dependen de la composición del material
Secondary Dendrite Arm Spacing

## Slide 12
Solidificación
ME4601 – Ingeniería de Materiales II
Crecimiento

## Slide 13
Solidificación
ME4601 – Ingeniería de Materiales II
Defectos de solidificación
Encogimiento
Encogimiento Interdendrítico
Porosidad por gas, etc.