- ¿Qué valores de los parámetros usaría para estimar la distribución de tiempos de residencia de un molino de bolas de 3,8 x 4,3 [m], proyectado para tratar 300 [t/h] de un mineral de densidad 2,8 [t/m3],  con un nivel de llenado del 40%, una porosidad de la carga de medios de molienda del 35% y operando con un 70% de sólidos?

- Si considera un mineral representado sólo por 2 fracciones de tamaño (por ejem. +65# y -65#) y conoce la granulometría (fracciones) de alimentación: f1 y f2; asumiendo que se muele en un molino en continuo que se comporta como un mezclador perfecto y que el producto obtenido tiene granulometría: p1 y p2; ¿cuáles serían los valores de los parámetros del modelo de molienda en función de ambas granulometrías y del tiempo medio de residencia del molino?

- Estime el parámetro del modelo de harneo, correspondiente al tamaño –1 + ½”, si su coeficiente de separación en un harnero de 2 [m] de largo que trata 100 [t/h] es del 55% y el flujo de sólidos sobre la malla decrece a la mitad en todo el recorrido. Considere los casos separado (ci) y repleto (ki).

- En una Planta de molienda que trata 50 [t/h] de mineral fresco, se tiene un molino de bolas de 3 x 3 m, operando en circuito cerrado directo (CC = 400%). El mineral de alimentación al molino presenta un 37% retenido en la clase de tamaño máximo y en la descarga del molino aparece un 91% del mineral bajo dicha clase.

Bajo las condiciones de operación existentes, se ha establecido que, con D en metros, el holdup de mineral y el consumo de potencia promedio del molino, se pueden representar por las ecuaciones siguientes:

y

Se quiere analizar la posibilidad de realizar la misma operación, manteniendo todas las condiciones  existentes, pero con otro molino (uno sólo) que permita alcanzar un 3% máximo de mineral en el primer rango de tamaño, en la descarga del molino.

Considere que, como posibilidad, sólo se dispone de molinos de igual diámetro que largo (D/L = 1), y que la serie de ellos va de ½  en ½ metros  (D = 2, 2,5, 3, 3,5, 4, etc.). Suponga que el ciclonaje  y el bombeo pueden adaptarse sin problemas en orden a mantener tanto la carga circulante como su eficiencia de clasificación y por lo tanto se puede cambiar el molino a voluntad. Considere también que ambos molinos (existente y nuevo) presentan o presentarán una distribución de tiempos de residencia equivalente a la de un mezclador perfecto.

| Et= 1τ e-tτ | pi = 0∞fiBatchtEtdt | fit= fi0 e-Si t |
| --- | --- | --- |

- En una Planta productora de materia prima para la industria de cerámicos de avanzada, se realiza la molienda batch de un mineral caracterizado por:

* 65% del mineral alimentado, bajo el tamaño máximo

* Función Selección del tamaño máximo, Si = 0,7 min-1

El molino batch es de 1 m x 2 m, operando al 75% de la velocidad crítica (Cs = 0,75) y con una carga de bolas de acero (densidad = 7,1 t/m3) en un nivel de llenado del 30%. La molienda es en húmedo con una densidad de pulpa de 2,1 t/m3  y un 70% de sólidos. El consumo de potencia se puede expresar como:

P [kW] = 4,9 x D1/3 x (3,2 - 3 J) x Cs x {Carga de bolas [t]}

Se pide:

- Determinar el tiempo de molienda necesario para reducir el mineral a un 98% bajo el tamaño máximo.

- Calcular el flujo máximo de sólidos que se podría tratar para realizar la misma molienda que en (a), pero en un molino en continuo de 3,8 m  x  4,3 m, operando en las mismas condiciones que en el caso batch, asumiendo que la distribución de tiempos de residencia es la de un mezclador perfecto.

| Et= 1τ e-tτ | pi = 0∞fiBatchtEtdt |
| --- | --- |

- De pruebas de pilotaje con un hidrociclón de 26 pulgadas, con un vortex finder de 7,8 pulgadas y un apex de 3,9 pulgadas, trabajando con un mineral de densidad 2,8 [t/m3], se obtuvo los siguientes resultados experimentales:

| Test | Qta [l/s] | P [psi] | Cpa | Gla [tc/h] | Glo [tc/h] | d50,c [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 132 129 124 145 | 8 8 7 10 | 0,4 0,5 0,4 0,5 | 388 376 396 422 | 298 285 307 335 | 164 224 88 59 |

Además y para el caso de la prueba Nº 1, se obtuvo las siguientes granulometrías:

| # Tamaño [m] | # Fracción Acumulada Bajo Tamaño |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Alimentación al Hidrociclón | Descarga del Hidrociclón | Rebose del Hidrociclón |
| 600 425 300 212 150 106 75 | 0.77 0,71 0,62 0,50 0,38 0,29 0,22 | 0,69 0,60 0,48 0,32 0,20 0,12 0,08 | 1,00 1,00 1,00 0,98 0,87 0,72 0,57 |

Se requiere estimar los valores de los parámetros K1, K2, K3 y m; correspondientes al modelo de hidrociclones constituido por las ecuaciones de capacidad, reparto de agua y tamaño de corte de Lynch y Rao y la ecuación de la eficiencia reducida de Plitt.