## Slide 1
Desmineralización por
agentes quelantes
Ca10(PO4)6(OH) 2
Hidroxiapatita
EDTA
Ca +2 - EDTA
HPO4 - 3
H +
H2O
Incubación
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ
Notes: <number>

## Slide 2
Complejos
H N H
H
¨
+ H+
H N H
H
¨
H
+
H N H
H
¨
F
B F
F
F
B F
F
:
+
H
H N
H
H
H N H
H H
H N Cu N H
H H
H N H
H
4 NH3 + Cu2+
¨
2+
6 NH3 + Co3+ [ Co ( NH3 )6 ] 3+
¨
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 3
6 NH3 + Co3+ [ Co ( NH3 )6 ] 3+
¨
Constante de equilibrio.
KE =
[[ Co ( NH3 )6 ] 3+ ]
[NH3]6 [Co3+]
Constante de inestabilidad: Ki
Ki=
1
KE
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 4
Complejo
Catión o
Centro Positivo
Anión o
Molécula
Aceptor de Pares de
Electrones
Tercer Período
( Orbitales d)
Número de
Coordinación
Dador de Pares de
Electrones
Ligando
Agente
Complejante
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 5
Estructura Complejo
Atomo Central
Estado de Oxidación
Número de Coordinación
Tamaño
Configuración dn
Estructura Ligando
Hibridación
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 6
Efecto Configuración d n
Nº Coordinación Hibridación Estructura
2 s p Lineal
d p
3 s p 2 Plana
s d 2 Trigonal
4 s p 3 Tetraédrica
s d 3
s p 2 d Plana
Cuadrada
5 s p 3 d Bipirámide
Triangular
Pirámide Base
Cuadrada
6 s p 3 d 2 Octaédrica
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 7
Ligantes
* Monodentados:
- Halógenos: F - , Cl - , Br - , I - .
- Amoníaco: NH3 .
* Bidentados:
Dipiridilo
Imidazol
Etilendiamina H2N CH2 CH2 NH2
N
N
NH
N
* Polidentados:
EDTA
Nitriloacético
HOOC CH2
HOOC CH2
CH2 COOH
CH2 COOH
N CH2 CH2 N
CH2 COOH
CH2 COOH
CH2 COOH
N
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 8
EDTA : Acido Etilendiaminotetraacético
HOOC - CH2 CH2 - COOH
N - CH2 - CH2 - N
HOOC - CH2 CH2 - COOH
HOOC - CH2 CH2 - COO-
N - CH2 - CH2 - N
- OOC - CH2 CH2 - COOH
-OOC - CH2 CH2 - COO-
N - CH2 - CH2 - N
- OOC - CH2 CH2 – COO-
H+
OH-
OH-
H+
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 9
Ca2+ + [ H2 - EDTA ]2-
Ca 10 ( PO 4 ) 6 ( OH ) 2 + 10 [H2 - EDTA ]2-
EDTA : Reacciones Químicas
Sales de calcio
Apatitas Mineral
Ca10 (PO4)6 (OH)2-x (CO3)x + 10 [H2 - EDTA ]2-
OHA
OHA-CO3
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ
Apatitas Biológica

## Slide 10
Estructura EDTA
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 11
Estructura EDTA
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 12
Ca
O
O
N
N
O
C
O
O
O
C
O
C
O
C
CH2
CH2
CH2
CH2
CH2
CH2
Formación del Complejo Ca-EDTA
Ki (EDTA-Ca) = 2,58 x 10-11
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 13
Formación del Complejo Ca-EDTA
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 14
Formación del Complejo Ca-Acido Láctico
Acido Láctico
CH3 - CH - COOH <==> CH3 - CH - COO - + H +
OH OH
H
H
O
H
H
O
Ca 2+
H
H
O
H
H
O
H
H
O
H
H
O
Ión calcio hidratado
+ CH3 - CH - COOH
OH
O
Ca 2+
H
H
H
O
H
H
O
H
H
O
H
O
O
CH
C = O
CH3
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 15
Formación del Complejo Ca-Acido Láctico
H
H
O
H
H
O
Ca 2+
H
H
O
H
H
O
H
H
O
H
H
O
Ión calcio hidratado
+ 2 CH3 - CH - COOH
OH
O
CH
O
O = C
H
H
O
H
H
O
Ca 2+
O
O
CH
C = O
CH3
CH3
H
H
O
H
H
O
Ca 2+
H
H
O
H
H
O
H
H
O
H
H
O
Ión calcio hidratado
+ 3 CH3 - CH - COOH
OH
O
O
O
O
Ca 2+
O
O
CH
C = O
CH3
O = C
CH
CH3
O
C
=
HC
H3C
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 16
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ
<number>
O
O
O
O
O
O
O
C
=
O
C
=
C = O
CH
CH
CH3
CH3
CH3
HC
Ca2+
C
O
O
HC
OH
H3C
C
O
O
CH
HO
CH3
Ca
Ki (Ac. Láctico-Ca) = 0,15
Formación del Complejo Ca-Acido Láctico
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 17
Ácidos y agentes quelantes.
HOOC-COOH
Disociación del Acido Oxálico
Ca10(PO4)6 (OH)2-X (CO3)X + 2H+
O
O
O = C
H
H
O
H
H
O
Ca 2+
O
O
C = O
C = O
O = C
Desmineralización acida por acido oxálico
Formación de complejo Ca- acido oxálico
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 18
pH
7.0
6.0
0.5
tiempo (min.)
a
b)
Ca2+ + [ H2 - EDTA ]2-
a)
b) Ca10(PO 4)6(OH)2 +10 [H2-EDTA]2-
Variación del pH por reacción entre
EDTA y CaCl2 (a)
Variación del pH por reacción entre
EDTA y OHA sintética (b).
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 19
Pieza Diámetro Volumen
Dental Interno (mm) ( u l )
a 7.0 240
b 10.5 250
c 8.0 300
d 6.5 280
e 6.0 300
f 8.0 200
g 8.0 330
h 8.0 250
Cámara Pulpar
Electrodo
Combinado de pH
Variación del pH por reacción entre
EDTA y la dentina de la cámara pulpar
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 20
h
g
f
e
d
c
b
a
pH
7.2
7.0
6.8
t (horas)
1
2
3
a , b , c : EDTA pH 7.1
e , f , g : EDTA pH 7.2
d : EDTA comercial
h : Buffer control
Variación del pH en función del tiempo de desmineralización.
Desmineralización de la dentina de la cámara pulpar por EDTA
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 21
Conclusiones
* El medio se acidifica al estar en contacto el EDTA con la dentina.
* Al aumentar la acidez, disminuye la capacidad quelante del EDTA.
Bajo pH 5, la actividad del EDTA es nula.
* Una variación de 0,6 unidades de pH, implica un consumo del 50%
del EDTA, es decir, una remoción de 50mg de OHA.
Luego, una solución de EDTA comercial ( 0,4 M ), removerá 5mg
de dentina en 6 minutos.
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 22
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ
<number>
6,1
5,1
Tiempo
A
B
C
Efecto dual de desmineralización del EDTA
pH
Tramo A - B
Tramo B - C
Punto B
<number>

## Slide 23
Ca10(PO4)6(OH) 2
Hidroxiapatita
Premolares
EDTA
a pH alcalinos
Ca +2 - EDTA
PO4 - 3
H +
Incubación
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 24
Ca 10 ( PO 4 ) 6 ( OH ) 2 + 10 [H2 - EDTA ]2-
Desmineralización de premolares con EDTA
Hidroxiapatita
EDTA-Na2
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 25
Fig. 1 Cinética del pH del EDTA al incubarse con premolares
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 26
Fig. 2 Variación de pH del EDTA al incubarse con premolares
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 27
Fig. 3 Variación de pH del EDTA
con premolares sanos
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 28
Fig. 4 Variación de pH del EDTA
con premolares cariados
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 29
Discusión
· pH EDTA. Disminución del pH en los tres sistemas de
incubación, mayor a pH 8,5.
. Premolares sanos y cariados.
Diferencias en disminución de pH,
mayor liberación de protones desde premolares cariados.
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ

## Slide 30
Conclusiones
· Las piezas dentarias liberan protones al
incubarse con EDTA.
· Mayor liberación de protones al pH más alcalino
con diferencias significativas entre los pH.
· Diferencias entre premolares sanos y cariados al
incubarse con EDTA en la liberación de protones.
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES LOPEZ