## Slide 1
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Ca+2
Sólido
Saliva
Ca10(PO4)6 (OH)2-X (CO3)X
OHA-CO3
Ca10(PO4)6 (OH)2-X (F)X
OHA-F
PO4-3
F-1
Biofilm
EQUILIBRIO DISOLUCION DE PIEZAS DENTALES
Notes: <number>

## Slide 2
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Ca+2
Sólido
Saliva
Ca10(PO4)6 (OH)2-X (CO3)X
OHA-CO3
Ca10(PO4)6 (OH)2-X (F)X
OHA-F
PO4-3
F-1
Biofilm
EQUILIBRIO DISOLUCION DE PIEZAS DENTALES
Gradiente difusión
pH >5,7

## Slide 3
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Ca+2
Sólido
Saliva
Ca10(PO4)6 (OH)2-X (CO3)X
OHA-CO3
Ca10(PO4)6 (OH)2-X (F)X
OHA-F
PO4-3
F-1
Biofilm
EQUILIBRIO DISOLUCION DE PIEZAS DENTALES
Gradiente difusión
pH 5,5 – 4,5

## Slide 4
<number>
Sólido
Saliva
Ca10(PO4)6 (OH)2-X (CO3)X
OHA-CO3
Ca10(PO4)6 (OH)2-X (F)X
OHA-F
PO4-3
Biofilm
DESEQUILIBRIO DISOLUCION DE PIEZAS DENTALES
Hiposaturada para
OHA-CO3
Hiposaturada para
OHA-F
pH 5,5 – 4,5
F-1
PROF. ISMAEL YEVENES L

## Slide 5
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Sólido
Saliva
Ca10(PO4)6 (OH)2-X (CO3)X
OHA-CO3
Ca10(PO4)6 (OH)2-X (F)X
OHA-F
PO4-3
Biofilm
REMINERALIZACION DE PIEZAS DENTALES
Hiposaturada para
OHA-CO3
Sobresaturada para
OHA-F
pH 5,5 – 4,5

## Slide 6
<number>
Sólido
Saliva
Ca10(PO4)6 (OH)2-X (CO3)X
OHA-CO3
Ca10(PO4)6 (OH)2-X (F)X
OHA-F
PO4-3
Biofilm
CAVITACION DE PIEZAS DENTALES
Hiposaturada para
OHA-CO3
Hiposaturada para
OHA-F
pH 5,5 – 4,5
F-1
PROF. ISMAEL YEVENES L

## Slide 7
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
F-
F-
F-
F-
F-
INCORPORACION FLUORURO A OHA-CO3
ADSORCION
Adsorción: Captación no especifica sobre superficie del cristal

## Slide 8
<number>
INCORPORACION FLUORURO A OHA-CO3
F-
OH-
INTERCAMBIO IONICO
Intercambio iónico: sustitución isomorfica con cambios en la composición
y propiedades del cristal.
PROF. ISMAEL YEVENES L

## Slide 9
10Ca+2 + 6PO4-3
F-
INCORPORACION FLUORURO A OHA-CO3
RECRISTALIZACION
Recristalización: seguida a una disolución acida se sucede una formación de
cristales en presencia de fluoruro.
<number>
PROF. ISMAEL YEVENES L

## Slide 10
<number>
INCORPORACION FLUORURO A OHA-CO3
PRECIPITACION
10Ca+2 + 6PO4-3 + (2-x) OH- + x CO3-2 + y F-
Ca10(PO4)6 (OH)2-X (CO3)X FY
Precipitación. Interacción fisicoquímica que explica el crecimiento cristalino.
Proceso espontaneo en una solución saturada en presencia de iones
calcio, fosfato y fluoruros.
PROF. ISMAEL YEVENES L

## Slide 11
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Bibby 1942
F TOPICOS
Presencia fluidos
Desmineralización
Mas utilizado
Solubilidad
Remineralización

## Slide 12
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Formulaciones tópicas de fluoruros
- Soluciones de NaF al 2% y Sn2 F al 8%.
- Enjuagatorios NaF diario y semanal.
- Barnices de NaF o fluorsilano.
Geles neutros y acidulados .
Pastas profilácticas.
Dentífricos adulto y niños.

## Slide 13
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Composición Pasta Dental
Abrasivo 10 – 40%
Humectante 20 – 70%
Agua 5 – 30 %
Aglomerante 1 – 2%
Detergente 1 – 3%
Saborizante 1 – 2%
Preservante 0,05 – 0,5%
Principio Activo 0,1 – 0,5%

## Slide 14
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Abrasivos
Constituyente Clave en
la Formulación
Fluoruro
Soluble
Relación
Abrasivo - Fluoruro
Fluoruros
Iónicos
Incompatibles

## Slide 15
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Abrasivos
Rango dureza
Dentina-esmalte
Enfermedad de
Crohn
Ingesta
(Sílica)
Abrasión
Cervical

## Slide 16
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Humectantes
Glicerina
Sorbitol
Diarrea
Pastas tipo Gel
(60 – 70%)

## Slide 17
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Aglomerantes
Coloides
Gomas
Celulosa
Detergentes
Laurisulfato de
Sodio
Bajan la tensión
Superficial

## Slide 18
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Monofluorfosfato de Sodio
Mecanismo
Fosfatasas
Saliva y Placa
Hidrólisis
Fluoruro
FPO32- Actividad
Anticariogénica

## Slide 19
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Monofluorfosfato de Sodio
Disociación
Na2 FPO3 2 Na+ + FPO32-
Hidrólisis
FPO32- + H2O H2PO4- + F-

## Slide 20
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Fluoruro
Estanoso
SnF2
Primer Elemento
Divalente
Primer Dentífrico
Aceptado por la ADA
Probada Actividad
Anticariogénica
Reemplazado por
Otros Fluoruros
Sn2+
1964
Pigmenta Dientes
Sabor

## Slide 21
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Fluoruro
de Sodio
NaF
Primer Principio
Activo
Reutilizado
1961
Reemplaza al
Na2FPO3
Usado en Altas
Concentraciones
1945

## Slide 22
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Evaluación de
Dentífricos Fluorurados
Evaluación
Clínica
Profile
Test
In Vitro
In Vivo
In Situ

## Slide 23
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Métodos
In Vitro
(Laboratorio)
Los más numerosos
Corta duración
pH Cíclico
No imitan el
proceso carioso
Mayor aporte
fenómeno caries

## Slide 24
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Métodos
In Vivo
(Animales)
Aportes Proceso
Carioso
Requisito exigido
por la ADA y FDA
Excelente
Simulación Caries
Formación de
Caries en
Animales
Deficit
Cuantificación
Proceso
Rol de la Dieta
Factores Salivales
Microbiología Oral

## Slide 25
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Métodos
In Situ
(Intraorales
Bandas
Ortodóncicas
Aparatos
Removibles
Sección
Unica
Dientes
Extraíbles
Cortes de
Esmalte
Cortes de Sección
Unica

## Slide 26
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Clearence Oral
Dentífrico
1000 ppm
F-
1,5g
Boca
Dilución 3:1
250 ppm
F-
Eliminación
Por Enjuague
30”
Cepillado
60%
Fs = A · e - t + B · e - t

## Slide 27
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
B · e - t
A · e - t
[F-]
Tiempo
Clearence Oral

## Slide 28
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Similar composición dent. adultos
Dentífricos
Fluorurados
Infantiles
Espumantes
< 1%
Edulcorantes
Saborizantes
Menor
Concentración
Abrasivos
Pastas Dentales Infantiles

## Slide 29
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Dentífricos
Fluorurados
Infantiles
NaF
NaMFP
500 ppm
500 ppm

## Slide 30
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Toxicidad Aguda:
Ingestión de una sola dosis masiva de flúor. No se alcanza al
Ingerir un tubo completo de pasta.
Toxicidad Crónica:
Ingestión de dosis que superan las terapéuticas repartidas por
largos períodos de tiempo.
La fluoruración produciría una intoxicación acumulativa a
largo plazo.

## Slide 31
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
Normas Técnicas de Concentración de Fluoruro en
Dentífricos y Enjuagatorios
(Norma general técnica, Ministerio de Salud, Depto. Odontológico,
Octubre 2008)
· En pastas infantiles, destinados a niños de 2 a 6 años, la concentración de flúor no debería ser inferior a 400 ppm ni superior a 500 ppm
· La concentración de flúor en las pastas para mayores de 6 años, consideradas cosméticos, no debieran ser inferiores a 1000 ppm ni superiores a 1500 ppm
· Es necesario asegurar que la cantidad de fluoruro que pueda ingerirse accidentalmente sea baja. Los envases no deben contener más de 260mg de fluoruro por tubo.
. Las pastas con concentraciones mayores a 1500 ppm de fluoruro son utilizadas con fines terapéuticos y corresponde a productos farmacéuticos.

## Slide 32
PROF. ISMAEL YEVENES L
<number>
· Recomendaciones de uso:
- Uso diario con frecuencia de al menos 2 veces al día, después de las comidas.
Uso terapéutico:
Complemento en terapia remineralizadora
Riesgo cariogenico moderado a alto
Individuos con flujo salival disminuido
Zonas radiculares expuestas en la cavidad bucal.
Contraindicaciones:
No usar pasta dental fluorurada en menores de 2 años
No usar pastas dentales con concentraciones de fluoruro mayor a 500 ppm en menores de 6 años.
Normas Técnicas de Concentración de Fluoruro en
Dentífricos y Enjuagatorios
(Norma general técnica, Ministerio de Salud, Depto. Odontológico,
Octubre 2008)
Notes: <number>